Załącznik Nr 7 do SIWZ

Dostarczone kruszywo dolomitowe 0-31,5mm powinno  spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

|  |  | Wymagania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kruszywa naturalne |  | Kruszywa łamane |  | Żużel |  | Badania |
|  | właściwości |  |  |  |  |  |  | według |
| 1 | Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) |  |  | od 2 do 10 |  |  |  | PN-B-06714 -15 [3] |
| 2 | Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż |  |  | 5 |  |  |  | PN-B-06714 -15 [3] |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż |  |  | 35 |  |  |  | PN-B-06714 -16 [4] |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż |  |  | 1 |  |  |  | PN-B-04481 [1] |
| 5 | Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % |  |  | od 30 do 70 |  |  |  | BN-64/8931 -01 [26] |
| 6 | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż |  |  | 35 30 |  |  |  | PN-B-06714 -42 [12] |
| 7 | Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż |  |  | 3 |  |  |  | PN-B-06714 -18 [6] |
| 8 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- nia, %(m/m), nie więcej niż |  |  | 5 |  |  |  | PN-B-06714 -19 [7] |
| 9 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż |  |  | 1 |  |  |  | PN-B-06714 -28 [9] |
| 10 | Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu IS  1,00 b) przy zagęszczeniu IS  1,03 |  |  | 80 120 |  |  |  | PN-S-06102 [21] |

Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego dolomitowego.

Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi  1-2  pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku poniżej.